|  | Hrníčkový magnet plochý - Ø10 mm Číslo výrobku: GM16401 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Hrníčkový magnet plochý - Ø10 mm |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | GM16401 |
| Produktový klíč | PM-BA-F-SG-D10x4.5 |
| Max. holding force | 4 N |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø10 mm |
| Height | 4,5 mm |
| Weight | 0,002 kg |