|  | Hrníčkový magnet se závitovou průchodkou - Ø100 mm Číslo výrobku: GM16511 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Hrníčkový magnet se závitovou průchodkou - Ø100 mm |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | GM16511 |
| Produktový klíč | PM-TB-F-SG-D100x22x43xM12 |
| Max. holding force | 900 N |
| Mounting interface | Threaded hole M12 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø100 mm |
| Height | 43 mm |
| Weight | 0,956 kg |