|  | Hrníčkový magnet válcový - Ø25 mm Číslo výrobku: GM17007 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Hrníčkový magnet válcový - Ø25 mm |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | GM17007 |
| Produktový klíč | PM-BA-S-BR-D25h6x35 |
| Max. holding force | 400 N |
| Mounting interface | Press fit h6 |
| Material housing | Brass |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø25 mm |
| Height | 35 mm |
| Weight | 0,134 kg |