|  | Hrníčkový magnet se závitovou průchodkou - Ø32 mm Číslo výrobku: GM17208 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Hrníčkový magnet se závitovou průchodkou - Ø32 mm |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | GM17208 |
| Produktový klíč | PM-TB-S-SG-D32x7x15.5xM5 |
| Max. holding force | 220 N |
| Mounting interface | Threaded hole M5 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø32 mm |
| Height | 15,5 mm |
| Weight | 0,047 kg |