|  | Hrníčkový magnet s pogumováním - se závitovou průchodkou Číslo výrobku: GM1750701 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Hrníčkový magnet s pogumováním - se závitovou průchodkou |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | GM1750701 |
| Produktový klíč | PM-RTB-N-RW-D66x8.5x15xM5 |
| Max. holding force | 180 N |
| Shear force | 75 N |
| Mounting interface | Threaded bush M5 |
| Colour | White |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø66 mm |
| Height | 15 mm |
| Thickness | 8,5 mm |
| Weight | 0,105 kg |