|  | Hrníčkový magnet s pogumováním - s válcovým otvorem Číslo výrobku: GM17557 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Hrníčkový magnet s pogumováním - s válcovým otvorem |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | GM17557 |
| Produktový klíč | PM-RHC-N-RB-D57x7.6xd8/25 |
| Max. holding force | 175 N |
| Shear force | 55 N |
| Mounting interface | Counterbore Ø8 mm |
| Colour | Black |
| Max. operating temperature | 60 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø57 mm |
| Height | 7,6 mm |
| Weight | 0,077 kg |