|  | Hrníčkový magnet s pogumováním - se závitovým otvorem Číslo výrobku: GM1756301 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Hrníčkový magnet s pogumováním - se závitovým otvorem |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | GM1756301 |
| Produktový klíč | PM-RTI-N-RW-D66x8.5xM6 |
| Max. holding force | 250 N |
| Shear force | 75 N |
| Mounting interface | Threaded hole M6 |
| Colour | White |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø66 mm |
| Height | 8,5 mm |
| Weight | 0,1 kg |