|  | Hrníčkový magnet se závitovou průchodkou - Ø16 mm Číslo výrobku: GM17604 |
| --- | --- |

Vlastnosti

| Popis | Hrníčkový magnet se závitovou průchodkou - Ø16 mm |
| --- | --- |
| Číslo výrobku | GM17604 |
| Produktový klíč | PM-TB-N-SG-D16x4.5x11.5xM4 |
| Max. holding force | 95 N |
| Mounting interface | Threaded hole M4 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø16 mm |
| Height | 11,5 mm |
| Weight | 0,007 kg |