|  | Permanentní závěsný magnet - 1000 mm Número de artículo: SVMF071000 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Permanentní závěsný magnet - 1000 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | SVMF071000 |
| Clave del producto | SVM-F-780x313-1000-B-F0E |
| Min. Fe-particle size that can be caught | 0,5 mm |
| Advised max. installation height | 165-320 mm |
| Production stop required during ferrous particles disposal | Yes |
| Cleaning (ferrous particles disposal) method | Manual |
| Ferrous particles disposal via | Manually by wiping |
| Installation/transport interface | Lifting eye Ø40 mm (4x) |
| Material housing | AISI304 (SS 1.4301) / S235JRG2 (St 1.0038) |
| Surface treatment/finishing | Painted |
| Colour housing | Red (Traffic red): RAL3020 |
| Max. operating temperature | 100 °C |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 40 °C |
| Magnetic system | Permanent ferrite magnet with flux boost |
| Magnet quality | Anisotropic ferrite F-33 |
| Magnet field strength (flux density) (±10%) | 2300 gauss |
| Length | 990 mm |
| Width | 780 mm |
| Height | 385 mm |
| Weight | 980 kg |