|  | Verlauf von quadratisch zu rund - #250-Ø250 Artikel Nummer: A333_030000 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Verlauf von quadratisch zu rund - #250-Ø250 |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | A333_030000 |
| Produktschlüssel | SBP_SPARE_REDUCER DN250 |
| Build-in length | 100 mm |
| Interface/connection dimensions | Square flange 12xØ10 / Hole pattern DN250 acc EN 1092-1 PN10 |
| Material housing | AISI304 (SS 1.4301) |
| Material gaskets/seals | Silicone VMQ, 60° Shore, EC1935/FDA, transparent |
| Surface treatment/finishing | S1: Grit blasted, Ra 3 µm |
| Welds | WM: continuously welded |
| Including seal and mounting material | Yes |
| Length | 395 mm |
| Width | 395 mm |
| Height | 100 mm |
| Weight | 8,8 kg |