|  | Dichtung FKM schwarz - Ø75 mm Artikel Nummer: E0097490 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Dichtung FKM schwarz - Ø75 mm |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | E0097490 |
| Produktschlüssel | SECE-S-SEAL Ø75 FKM BLACK EC19 |
| Type | Seal for easy cleanflow SECE |
| Suitable for food production | Yes |
| Material seal rings between housing and magnetic bars | FKM (VITON) 514641, 70° Shore, EC1935/FDA, black |
| Min./max. ambient temperature | -20°C to +200°C °C |