|  | Topfmagnet zylindrisch - Ø6 mm Artikel Nummer: GM16001 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Topfmagnet zylindrisch - Ø6 mm |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | GM16001 |
| Produktschlüssel | PM-BM-A-ST-D6h6x10 |
| Max. holding force | 2 N |
| Mounting interface | Press fit h6 |
| Material housing | Steel |
| Max. operating temperature | 450 °C |
| Magnet quality | AlNiCo |
| Dimension magnet surface | Ø6 mm |
| Height | 10 mm |
| Weight | 0,002 kg |