|  | Topfmagnet mit versenktem Loch - Ø19,1 mm Artikel Nummer: GM16201 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Topfmagnet mit versenktem Loch - Ø19,1 mm |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | GM16201 |
| Produktschlüssel | PM-HS-A-SR-D19.1x7.5xd3.7/8.7 |
| Max. holding force | 30 N |
| Mounting interface | Countersunk hole Ø3,7 mm |
| Material housing | Steel |
| Colour | Red |
| Max. operating temperature | 180 °C |
| Magnet quality | AlNiCo |
| Dimension magnet surface | Ø19,1 mm |
| Height | 7,5 mm |
| Weight | 0,017 kg |