|  | Imán con casquillo roscado - Ø63 mm Número de artículo: GM16509 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán con casquillo roscado - Ø63 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | GM16509 |
| Clave del producto | PM-TB-F-SG-D63x14x30xM8 |
| Max. holding force | 350 N |
| Mounting interface | Threaded hole M8 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø63 mm |
| Height | 30 mm |
| Weight | 0,245 kg |