|  | Topfmagnet mit Gewindebolzen - Ferrit Artikel Nummer: GM16706 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Topfmagnet mit Gewindebolzen - Ferrit |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | GM16706 |
| Produktschlüssel | PM-TE-F-SG-D32x7xM4x8 |
| Max. holding force | 80 N |
| Mounting interface | Threaded end M4 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø32 mm |
| Height | 15 mm |
| Thickness | 7 mm |
| Weight | 0,03 kg |