|  | Topfmagnet zylindrisch - Ø6 mm Artikel Nummer: GM17001 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Topfmagnet zylindrisch - Ø6 mm |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | GM17001 |
| Produktschlüssel | PM-BA-S-BR-D6h6x20 |
| Max. holding force | 8 N |
| Mounting interface | Press fit h6 |
| Material housing | Brass |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø6 mm |
| Height | 20 mm |
| Weight | 0,0045 kg |