|  | Topfmagnet mit versenktem Loch - Ø40 mm Artikel Nummer: GM17429 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Topfmagnet mit versenktem Loch - Ø40 mm |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | GM17429 |
| Produktschlüssel | PM-HS-N-SG-D40x8xd5,5/10.3 |
| Max. holding force | 500 N |
| Mounting interface | Countersunk hole Ø5,5 mm |
| Material housing | Galvanized steel |
| Colour | - (Steel) |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø40 mm |
| Height | 8 mm |
| Weight | 0,073 kg |