|  | Gummiummantelter Topfmagnet - mit Gewindebolzen Artikel Nummer: GM17519 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Gummiummantelter Topfmagnet - mit Gewindebolzen |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | GM17519 |
| Produktschlüssel | PM-RTE-N-RB-D66x8.5xM8x23.5 |
| Max. holding force | 250 N |
| Shear force | 85 N |
| Mounting interface | Threaded end M8 |
| Colour | Black |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø66 mm |
| Height | 23,5 mm |
| Thickness | 8,5 mm |
| Weight | 0,107 kg |