|  | Topfmagnet mit Gewindebuchse - Ø25 mm Artikel Nummer: GM17606 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Topfmagnet mit Gewindebuchse - Ø25 mm |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | GM17606 |
| Produktschlüssel | PM-TB-N-SG-D25x7x14xM4 |
| Max. holding force | 200 N |
| Mounting interface | Threaded hole M4 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø25 mm |
| Height | 14 mm |
| Weight | 0,027 kg |