|  | Topfmagnet mit Gewindebolzen - Ø13 mm Artikel Nummer: GM17623 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Topfmagnet mit Gewindebolzen - Ø13 mm |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | GM17623 |
| Produktschlüssel | PM-TE-N-SG-D13x4.5xM5x8-HQ |
| Max. holding force | 60 N |
| Mounting interface | Threaded end M5 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø13 mm |
| Height | 12,5 mm |
| Thickness | 4,5 mm |
| Weight | 0,005 kg |