|  | Einbaumagnetbandrolle - 800 mm Artikel Nummer: RHAF20080000 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Einbaumagnetbandrolle - 800 mm |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | RHAF20080000 |
| Produktschlüssel | RHP-F204A06-080-FSD-BA |
| Shaft type | Non-replaceable |
| Max. particle size | 80 mm |
| Min. Fe-particle size that can be caught | 1 mm |
| Ferrous particles disposal method | Automatic - continuous |
| Magnetic field depth | 80 mm |
| Suitable for belt width | 800 mm |
| Roller width | 850 mm |
| Interface/connection | Shaft Ø50h7 (2x) (for SKF SNL 511-609) for SEW SA67 |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 40 °C |
| Magnet width | 720 mm |
| Magnetic system | Permanent ferrite magnet |
| Magnetic layout | Axial pole with 6 poles |
| Magnet quality | Anisotropic ferrite F-33 |
| Magnet field strength (flux density) (±10%) | 1800 gauss |
| Motor drive | Not included |
| Diameter | 204 mm |
| Length | 1210 mm |
| Weight | 138 kg |