|  | Einbaumagnetbandrolle - 1000 mm Artikel Nummer: RHAF22100000 |
| --- | --- |

Eigenschaften

| Beschreibung | Einbaumagnetbandrolle - 1000 mm |
| --- | --- |
| Artikel Nummer | RHAF22100000 |
| Produktschlüssel | RHP-F219A06-100-RSD-BA |
| Shaft type | Replaceable |
| Max. particle size | 80 mm |
| Min. Fe-particle size that can be caught | 1 mm |
| Ferrous particles disposal method | Automatic - continuous |
| Magnetic field depth | 80 mm |
| Suitable for belt width | 1000 mm |
| Roller width | 1050 mm |
| Interface/connection | Shaft Ø50h7 (2x) (for SKF SNL 511-609) for SEW SA67 |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 40 °C |
| Magnet width | 900 mm |
| Magnetic system | Permanent ferrite magnet |
| Magnetic layout | Axial pole with 6 poles |
| Magnet quality | Anisotropic ferrite F-33 |
| Magnet field strength (flux density) (±10%) | 1800 gauss |
| Motor drive | Not included |
| Diameter | 219 mm |
| Length | 1410 mm |
| Weight | 174 kg |