|  | Polea de cabeza magnética integrable - 1200 mm Número de artículo: RHAF25120000 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Polea de cabeza magnética integrable - 1200 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | RHAF25120000 |
| Clave del producto | RHP-F254A06-120-RSD-BA |
| Shaft type | Replaceable |
| Max. particle size | 80 mm |
| Min. Fe-particle size that can be caught | 1 mm |
| Ferrous particles disposal method | Automatic - continuous |
| Magnetic field depth | 80 mm |
| Suitable for belt width | 1200 mm |
| Roller width | 1250 mm |
| Interface/connection | Shaft Ø50h7 (2x) (for SKF SNL 511-609) for SEW SA67 |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 40 °C |
| Magnet width | 1100 mm |
| Magnetic system | Permanent ferrite magnet |
| Magnetic layout | Axial pole with 6 poles |
| Magnet quality | Anisotropic ferrite F-33 |
| Magnet field strength (flux density) (±10%) | 1800 gauss |
| Motor drive | Not included |
| Diameter | 254 mm |
| Length | 1610 mm |
| Weight | 260 kg |