|  | Imán de placa - neodimio - 1260 mm Número de artículo: E0083350 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán de placa - neodimio - 1260 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | E0083350 |
| Clave del producto | SVM-N-204x55-0500-T-F1M |
| Min. Fe-particle size that can be caught | 0,03 mm |
| Advised max. installation height | 120-180 mm |
| Production stop required during ferrous particles disposal | Yes |
| Cleaning (ferrous particles disposal) method | Manual |
| Ferrous particles disposal via | Manually by moving away the extractor plate |
| Installation/transport interface | Threaded hole M8 (6x) |
| Material housing | AISI316L (SS 1.4404) |
| Surface treatment/finishing | S1: Grit blasted, Ra 3 µm |
| Welds | WM: continuously welded |
| Max. operating temperature | 60 °C |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 60 °C |
| Magnetic system | Permanent Neoflux® magnet |
| Magnet quality | Neodymium N-35 |
| Magnet field strength (flux density) (±10%) | 5000 gauss |
| Incl. cleaning tray | Yes |
| Length | 1260 mm |
| Width | 214 mm |
| Height | 120 mm |
| Weight | 42 kg |