|  | Junta silicona blanca - SBPA - 200 mm Número de artículo: E0154307 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Junta silicona blanca - SBPA - 200 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | E0154307 |
| Clave del producto | SBPA-S-0200-GASKET WHITE EC193 |
| Type | Gasket for External Pole Magnet |
| Product inlet size | #200 mm |
| Material gaskets/seals | Silicone VMQ, 25° Shore, EC1935/FDA, white |
| Length | 254 mm |
| Width | 230 mm |
| Thickness | 7,5 mm |