|  | Imán plano - ferrita Número de artículo: GM16408 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán plano - ferrita |
| --- | --- |
| Número de artículo | GM16408 |
| Clave del producto | PM-BA-F-SG-D50x10 |
| Max. holding force | 220 N |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø50 mm |
| Height | 10 mm |
| Weight | 0,102 kg |