|  | Imán avellanado - Ø40 mm Número de artículo: GM16603 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán avellanado - Ø40 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | GM16603 |
| Clave del producto | PM-HS-F-SG-D40x8xd5.5/12.5 |
| Max. holding force | 90 N |
| Mounting interface | Countersunk hole Ø5,5 mm |
| Material housing | Galvanized steel |
| Colour | - (Steel) |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø40 mm |
| Height | 8 mm |
| Weight | 0,052 kg |