|  | Imán con agujero cilíndrico - Ø63 mm Número de artículo: GM16605 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán con agujero cilíndrico - Ø63 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | GM16605 |
| Clave del producto | PM-HB-F-SG-D63x14xd6.5/24 |
| Max. holding force | 290 N |
| Mounting interface | Counterbore Ø6,5 mm |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | 63 mm |
| Height | 14 mm |
| Weight | 0,197 kg |