|  | Imán con extremo roscado - Ø16 mm Número de artículo: GM16703 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán con extremo roscado - Ø16 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | GM16703 |
| Clave del producto | PM-TE-F-SG-D16x4.5xM3x7 |
| Max. holding force | 18 N |
| Mounting interface | Threaded end M3 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø16 mm |
| Height | 11,5 mm |
| Thickness | 4,5 mm |
| Weight | 0,005 kg |