|  | Imán plano - Ø32 mm Número de artículo: GM17108 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán plano - Ø32 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | GM17108 |
| Clave del producto | PM-BA-S-SG-D32x7 |
| Max. holding force | 220 N |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø32 mm |
| Height | 7 mm |