|  | Imán con casquillo roscado - Ø8 mm Número de artículo: GM17202 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán con casquillo roscado - Ø8 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | GM17202 |
| Clave del producto | PM-TB-S-SG-D8x4.5x11.5xM3 |
| Max. holding force | 11 N |
| Mounting interface | Threaded hole M3 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø8 mm |
| Height | 11,5 mm |
| Weight | 0,003 kg |