|  | Imán con casquillo roscado - Ø25 mm Número de artículo: GM17207 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán con casquillo roscado - Ø25 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | GM17207 |
| Clave del producto | PM-TB-S-SG-D25x7x14xM4 |
| Max. holding force | 150 N |
| Mounting interface | Threaded hole M4 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø25 mm |
| Height | 14 mm |
| Weight | 0,028 kg |