|  | Imán cilíndrico - Ø25 mm Número de artículo: GM17307 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán cilíndrico - Ø25 mm |
| --- | --- |
| Número de artículo | GM17307 |
| Clave del producto | PM-BA-N-BR-D25h6x35 |
| Max. holding force | 450 N |
| Mounting interface | Press fit h6 |
| Material housing | Brass |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø25 mm |
| Height | 35 mm |
| Weight | 0,132 kg |