|  | Imán permanente suspendido con brida Número de artículo: RBPF020600 |
| --- | --- |

características

| Descripción | Imán permanente suspendido con brida |
| --- | --- |
| Número de artículo | RBPF020600 |
| Clave del producto | SVM-F-470x207-0626-F-F0E |
| Min. Fe-particle size that can be caught | 0,5 mm |
| Advised max. installation height | 125-230 mm |
| Production stop required during ferrous particles disposal | Yes |
| Cleaning (ferrous particles disposal) method | Manual |
| Ferrous particles disposal via | Manually by wiping |
| Installation/transport interface | Threaded hole M16 (2x) + Mounting hole Ø17,5 mm (8x) |
| Material housing | AISI304 (SS 1.4301) |
| Surface treatment/finishing | Painted |
| Colour housing | Red (Traffic red): RAL3020 |
| Max. operating temperature | 100 °C |
| Min./max. ambient temperature | -20 to 40 °C |
| Magnetic system | Permanent ferrite magnet |
| Magnet quality | Anisotropic ferrite F-33 |
| Magnet field strength (flux density) (±10%) | 2700 gauss |
| Length | 626 mm |
| Width | 635 mm |
| Height | 208 mm |
| Weight | 305 kg |