|  | Unité de nettoyage du rotor de l’aimant - sablé Nº d'article: E0102869 |
| --- | --- |

Caractéristiques techniques

| La description | Unité de nettoyage du rotor de l’aimant - sablé |
| --- | --- |
| Nº d'article | E0102869 |
| Clé de produit | SECR-CLEANER EXTR. F1m CR2020/ |
| Product name | Extractor cleaner for Cleanflow magnet rotating CR2020/3030 |
| Material | AISI316 (SS 1.4401) / AISI316L (SS 1.4404) |
| Surface treatment/finishing | S1: Grit blasted, Ra 3 µm |
| Welds | Wm: Continuously welded where possible |
| Length | 549 mm |
| Width | 403 mm |
| Height | 383 mm |
| Weight | 14 kg |