|  | Joint silicone blanc - SBPA - 400 mm Nº d'article: E0129907 |
| --- | --- |

Caractéristiques techniques

| La description | Joint silicone blanc - SBPA - 400 mm |
| --- | --- |
| Nº d'article | E0129907 |
| Clé de produit | SBPA-S-0400-GASKET WHITE EC193 |
| Type | Gasket for External Pole Magnet |
| Product inlet size | 400x200 mm |
| Material gaskets/seals | Silicone VMQ, 25° Shore, EC1935/FDA, white |
| Length | 254 mm |
| Width | 430 mm |
| Thickness | 7,5 mm |