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	Plot magnétique avec filetage intérieur - Ø50 mm

Nº d'article: GM16654



Caractéristiques techniques
	La description
	Plot magnétique avec filetage intérieur - Ø50 mm

	Nº d'article
	GM16654

	Clé de produit
	PM-TI-F-SG-D50x10xM6

	Max. holding force
	170 N                

	Mounting interface
	Threaded hole M6                

	Material housing
	Galvanized steel                

	Colour
	- (Steel)                

	Max. operating temperature
	200 °C                

	Magnet quality
	Ferrite                

	Dimension magnet surface
	Ø50 mm                

	Height
	10 mm                

	Weight
	0,094 kg                
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