|  | Plot magnétique avec douille filetée - Ø25 mm Nº d'article: GM17207 |
| --- | --- |

Caractéristiques techniques

| La description | Plot magnétique avec douille filetée - Ø25 mm |
| --- | --- |
| Nº d'article | GM17207 |
| Clé de produit | PM-TB-S-SG-D25x7x14xM4 |
| Max. holding force | 150 N |
| Mounting interface | Threaded hole M4 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Samarium-Cobalt (SmCo) |
| Dimension magnet surface | Ø25 mm |
| Height | 14 mm |
| Weight | 0,028 kg |