|  | Plot magnétique cylindrique - Ø25 mm Nº d'article: GM17307 |
| --- | --- |

Caractéristiques techniques

| La description | Plot magnétique cylindrique - Ø25 mm |
| --- | --- |
| Nº d'article | GM17307 |
| Clé de produit | PM-BA-N-BR-D25h6x35 |
| Max. holding force | 450 N |
| Mounting interface | Press fit h6 |
| Material housing | Brass |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø25 mm |
| Height | 35 mm |
| Weight | 0,132 kg |