|  | Plot magnétique avec trou fraisé - Ø25 mm Nº d'article: GM17427 |
| --- | --- |

Caractéristiques techniques

| La description | Plot magnétique avec trou fraisé - Ø25 mm |
| --- | --- |
| Nº d'article | GM17427 |
| Clé de produit | PM-HS-N-SG-D25x7xd4.5/9 |
| Max. holding force | 160 N |
| Mounting interface | Countersunk hole Ø4,5 mm |
| Material housing | Galvanized steel |
| Colour | - (Steel) |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø25 mm |
| Height | 7 mm |
| Weight | 0,024 kg |