|  | Plot magnétique revêtu de caoutchouc - Ø12 mm Nº d'article: GM17499 |
| --- | --- |

Caractéristiques techniques

| La description | Plot magnétique revêtu de caoutchouc - Ø12 mm |
| --- | --- |
| Nº d'article | GM17499 |
| Clé de produit | PM-RTB-N-RB-D12x7x14.5xM4 |
| Max. holding force | 13 N |
| Shear force | 5 N |
| Mounting interface | Threaded bush M4 |
| Colour | Black |
| Max. operating temperature | 60 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø12 mm |
| Height | 14,5 mm |
| Thickness | 7 mm |
| Weight | 0,006 kg |