|  | Plot magnétique revêtu de caoutchouc - avec filetage intérieur Nº d'article: GM17563 |
| --- | --- |

Caractéristiques techniques

| La description | Plot magnétique revêtu de caoutchouc - avec filetage intérieur |
| --- | --- |
| Nº d'article | GM17563 |
| Clé de produit | PM-RTI-N-RB-D66x8.5xM6 |
| Max. holding force | 250 N |
| Shear force | 85 N |
| Mounting interface | Threaded hole M6 |
| Colour | Black |
| Max. operating temperature | 80 °C |
| Magnet quality | Neodymium (NdFeB) |
| Dimension magnet surface | Ø66 mm |
| Height | 8,5 mm |
| Weight | 0,1 kg |