|  | Verloop van vierkant naar rond - #350-Ø350 Artikelnummer: A513_030000 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Verloop van vierkant naar rond - #350-Ø350 |
| --- | --- |
| Artikelnummer | A513_030000 |
| Product key | REDUCER DN350 EN1092-1 |
| Build-in length | 150 mm |
| Interface/connection dimensions | Square flange 16xØ10 / Hole pattern DN350 acc EN 1092-1 PN10 |
| Material housing | AISI304 (SS 1.4301) |
| Material gaskets/seals | Silicone VMQ, 60° Shore, EC1935/FDA, transparent |
| Surface treatment/finishing | S1: Grit blasted, Ra 3 µm |
| Welds | WM: continuously welded |
| Including seal and mounting material | Yes |
| Length | 505 mm |
| Width | 505 mm |
| Height | 150 mm |
| Weight | 13 kg |