|  | Deurafdichting silicone wit - SECF2525 Artikelnummer: E0004251 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Deurafdichting silicone wit - SECF2525 |
| --- | --- |
| Artikelnummer | E0004251 |
| Product key | SECF-S-2525-SEAL SILI WHITE EC |
| Product name | Seal for SECF-2525 white EC1935 |
| Material gaskets/seals | Silicone VMQ, 40° Shore, EC1935/FDA, white |
| Length | 120 mm |
| Width | 266 mm |
| Height | 9,5 mm |
| Weight | 0,052 kg |