|  | Deurafdichting silicone wit - SECF3030 Artikelnummer: E0005413 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Deurafdichting silicone wit - SECF3030 |
| --- | --- |
| Artikelnummer | E0005413 |
| Product key | SECF-S-300-SEAL SILI WHITE EC1 |
| Product name | Seal for SECF-3030 white EC1935 |
| Material gaskets/seals | Silicone VMQ, 40° Shore, EC1935/FDA, white |
| Length | 120 mm |
| Width | 316 mm |
| Height | 9,5 mm |
| Weight | 0,06 kg |