|  | Pakking silicone wit - SBPA - 400 mm Artikelnummer: E0129907 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Pakking silicone wit - SBPA - 400 mm |
| --- | --- |
| Artikelnummer | E0129907 |
| Product key | SBPA-S-0400-GASKET WHITE EC193 |
| Type | Gasket for External Pole Magnet |
| Product inlet size | 400x200 mm |
| Material gaskets/seals | Silicone VMQ, 25° Shore, EC1935/FDA, white |
| Length | 254 mm |
| Width | 430 mm |
| Thickness | 7,5 mm |