|  | Potmagneet cilindrisch - AlNiCo Artikelnummer: GM16104 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Potmagneet cilindrisch - AlNiCo |
| --- | --- |
| Artikelnummer | GM16104 |
| Product key | PM-BM-A-SG-D13x20 |
| Max. holding force | 12 N |
| Mounting interface | Press fit |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 450 °C |
| Magnet quality | AlNiCo |
| Dimension magnet surface | Ø13 mm |
| Height | 20 mm |
| Weight | 0,019 kg |