|  | Potmagneet vlak - ferriet Artikelnummer: GM16410 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Potmagneet vlak - ferriet |
| --- | --- |
| Artikelnummer | GM16410 |
| Product key | PM-BA-F-SG-D80x18 |
| Max. holding force | 600 N |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø80 mm |
| Height | 18 mm |
| Weight | 0,468 kg |