|  | Potmagneet met verzonken gat - Ø40 mm Artikelnummer: GM16603 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Potmagneet met verzonken gat - Ø40 mm |
| --- | --- |
| Artikelnummer | GM16603 |
| Product key | PM-HS-F-SG-D40x8xd5.5/12.5 |
| Max. holding force | 90 N |
| Mounting interface | Countersunk hole Ø5,5 mm |
| Material housing | Galvanized steel |
| Colour | - (Steel) |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø40 mm |
| Height | 8 mm |
| Weight | 0,052 kg |