|  | Potmagneet met draadeind - ferriet Artikelnummer: GM16708 |
| --- | --- |

Kenmerken

| Omschrijving | Potmagneet met draadeind - ferriet |
| --- | --- |
| Artikelnummer | GM16708 |
| Product key | PM-TE-F-SG-D57x10.5xM6x8 |
| Max. holding force | 280 N |
| Mounting interface | Threaded end M6 |
| Material housing | Galvanized steel |
| Max. operating temperature | 200 °C |
| Magnet quality | Ferrite |
| Dimension magnet surface | Ø57 mm |
| Height | 18,5 mm |
| Thickness | 10,5 mm |
| Weight | 0,146 kg |